AlgoLaser Laser Engraver Delta ALM-20BD 20000mW - akác fafelületbe szürkeárnyalatos kép égetése - pontos paraméterek meghatározása.

Kérdés

Milyen pontos paramétereket kell megadni az AlgoLaser mobil alkalmazásban amennyiben egy 89×89 mm-es akácfa felületbe egy szürkeárnyalatos képet minél tökéletesebben és a lehető legrövidebb idő alatt bele akarunk gravírozni. A bemeneti kép egy megfelelő felbontásu kép, mely szürkeárnyalatos és 3D hatást kelt. Fontos, hogy a 3D hatás és a kép finomsága megmaradjon.

Meghatározandó paraméterek, melyek az AlgoLaser Android App-ban megadhatóak:

- size (mm) Width - size (mm) Height - Coordinate (mm ) X & Y - Mode ( Dot matris, Scan, Vector [Contour, Filling, Centerline ]) - Quality ( Highest, High, Medium, Low ) - Direction ( Horizontal, Vertical, Oblique ) - Laser Power ( 1%-100% ) - Speed ( mm/min )

Egyéb anyagok

Fa	Jellemzők	Lézer teljesítmény	Sebesség (mm/min)	Gravírozhatóság
Fenyő	Puha, gyantás	15–18%	3500–4000	Közepes (foltos lehet)
Parafa	Nagyon puha	8–12%	4000–5000	Gyenge (szétég, szivacsos)
Dió	Kemény, sötét	22–25%	2500–3000	Kiváló (szép részletek)
Tölgy	Kemény, rostos	20–24%	2800–3200	Jó (néha csíkozott lehet)
Akác	Kemény, sűrű, világos	18–22%	2800–3500	Nagyon jó, kontrasztos